Table S1: EIS fitted parameters of the equivalent circuit at different times of immersion

|  |  | Rs/ Ω cm2 | CPE1/ µ Ω-1 sn cm-2 | n1 | R1/ Ω cm2 | CPE2/ µ Ω-1 sn cm-2 | n2 | R2/ Ω cm2 | Chi-square |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti6Al4V – SLM in AS | 4 h | 24 | 15.5 | 0.933 | 1.83·106 | 33.1 | 0.867 | 5669 | 0.0017 |
|  | 8 h | 23 | 14.5 | 0.933 | 2.45·106 | 32.6 | 0.967 | 5573 | 0.001 |
|  | 24 h | 22 | 50.5 | 0.898 | 2.46·106 | 126 | 0.797 | 1220 | 0.0017 |
|  | 48 h | 21 | 51.5 | 0.902 | 2.90·106 | 137 | 0.792 | 2139 | 0.0019 |
|  | 72 h | 21 | 52.4 | 0.904 | 3.53·106 | 136 | 0.789 | 2578 | 0.001 |
|  | 96 h | 19 | 53.4 | 0.907 | 4.32·106 | 132 | 0.790 | 2791 | 0.0012 |
|  | 120 h | 18 | 53.1 | 0.896 | 5.32·106 | 141 | 0.797 | 2205 | 0.00076 |
|  | 172 h | 16 | 50.8 | 0.905 | 8.92·106 | 114 | 0.812 | 2429 |  |
| Ti6Al4V – SLM-HT in AS | 4 h | 21 | 29.6 | 0.899 | 1.49·106 | 66.8 | 0.990 | 315700 | 0.00061 |
|  | 8 h | 21 | 37.7 | 0.885 | 1.94·106 | 42.0 | 0.975 | 609770 | 0.0006 |
|  | 24 h | 21 | 31.3 | 0.897 | 2.58·106 | 53.2 | 0.974 | 470420 | 0.00049 |
|  | 48 h | 20 | 28.0 | 0.901 | 3.08·106 | 68.0 | 0.986 | 390620 | 0.000587 |
|  | 72 h | 20 | 27.3 | 0.903 | 3.56·106 | 74.1 | 0.986 | 384640 | 0.000473 |
|  | 96 h | 20 | 26.3 | 0.904 | 4.29·106 | 84.1 | 0.985 | 351520 | 0.00049 |
|  | 172 h | 22 | 25.3 | 0.904 | 5.52·106 | 104 | 0.988 | 338080 | 0.000903 |
| Ti6Al4V – WR in AS | 4 h | 14 | 21.1 | 0.919 | 4.04·106 |  |  |  | 0.0021 |
|  | 8h | 15 | 21.0 | 0.9195 | 4.96·106 |  |  |  | 0.0026 |
|  | 24 h | 18 | 23.5 | 0.920 | 4.06·106 |  |  |  | 0.00677 |
|  | 48 h | 17 | 25.0 | 0.921 | 4.09·106 |  |  |  | 0.0087 |
|  | 72 h | 17 | 25.7 | 0.920 | 4.42·106 |  |  |  | 0.0100 |
|  | 96 h | 15 | 26.1 | 0.9199 | 5.16·106 |  |  |  | 0.0101 |
|  | 120 h | 13 | 26.4 | 0.9197 | 5.54·106 |  |  |  | 0.00925 |
|  | 148 h | 12 | 26.6 | 0.920 | 5.86·106 |  |  |  | 0.00907 |
|  | 172 h | 13 | 26.8 | 0.919 | 7.46·106 |  |  |  | 0.0087 |
| Ti6Al4V - SLM in AS with NaF | 4 h | 2 | 52.2 | 0.905 | 0.173·106 | 97.7 | 0.999 | 133 | 0.00769 |
|  | 8 h | 2 | 53.1 | 0.906 | 0.155·106 | 88.3 | 0.999 | 169 | 0.0075 |
|  | 24 h | 2 | 57.1 | 0.912 | 0.098·106 | 84.6 | 0.999 | 280 | 0.0095 |
|  | 48 h | 2 | 59.0 | 0.908 | 0.087·106 | 91.5 | 0.999 | 396 | 0.0078 |
|  | 72 h | 2 | 59.5 | 0.927 | 0.085·106 | 78.0 | 0.999 | 578 | 0.012 |
|  | 96 h | 2 | 58.4 | 0.921 | 0.100·106 | 79.3 | 0.999 | 785 | 0.011 |
|  | 120 h | 2 | 57.5 | 0.921 | 0.105·106 | 75.2 | 0.999 | 989 | 0.011 |
|  | 148 h | 2 | 56.8 | 0.919 | 0.106·106 | 74.0 | 0.999 | 1114 | 0.011 |
|  | 172 h | 2 | 56.6 | 0.912 | 0.112·106 | 75.7 | 0.999 | 1244 | 0.0096 |
| Ti6Al4V - SLM in AS with lactic acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 h | 30 | 43.8 | 0.878 | 0.332·106 |  |  |  | 0.0048 |
|  | 8 h | 29 | 44.9 | 0.877 | 0.338·106 |  |  |  | 0.0055 |
|  | 24 h | 28 | 49.9 | 0.876 | 0.299·106 |  |  |  | 0.0067 |
|  | 48 h | 25 | 52.8 | 0.874 | 0.320·106 |  |  |  | 0.008 |
|  | 72 h | 23 | 54.9 | 0.872 | 0.385·106 |  |  |  | 0.0086 |
|  | 96 h | 45 | 56.1 | 0.874 | 0.352·106 |  |  |  | 0.0066 |
|  | 120 h | 32 | 58.2 | 0.869 | 0.315·106 |  |  |  | 0.0072 |
|  | 148 h | 31 | 59.3 | 0.869 | 0.287·106 |  |  |  | 0.0079 |
|  | 172 h | 30 | 60.7 | 0.867 | 0.261·106 |  |  |  | 0.0057 |