Supplemental file

Table 1: Values of fitted parameters of the equivalent circuits in Fig 3 as a function of time

|  |  | Rs/ Ω cm2 | Q1/ µ Ω-1 sn cm-2 | n1 | R1/ Ω cm2 | Q2/ µ Ω-1 sn cm-2 | n2 | R2/ Ω cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF-AS | 4 h | 29 | 8.59 | 0.908 | 25 | 23.9 | 0.895 | 4.62·106 |
|  | 8h | 25 | 21.0 | 0.869 | 64 | 11.4 | 0.885 | 6.78·106 |
|  | 24h | 20 | 22.8 | 0.871 | 38 | 11.9 | 0.868 | 7.12·106 |
|  | 48 h | 17 | 25.8 | 0.853 | 29 | 9.35 | 0.879 | 8.84·106 |
|  | 72h | 16.5 | 31.8 | 0.837 | 53 | 3.05 | 0.99 | 13.9·106 |
|  | 96h | 3.5 | 34.2 | 0.408 | 1 | 11.7 | 0.99 | 226·106 |
|  | 120h | 1.8 | 23.2 | 0.764 | 1 | 10.3 | 1 | 300·106 |
|  | 144 h | 1.5 | 22.9 | 0.760 | 1.5 | 10.5 | 1 | 309·106 |
|  | 168 h | 6.1 | 26.1 | 0.778 | 4.5 | 7.87 | 0.99 | > |
| SLM-AS | 4 h | 13.3 |  |  |  | 15.5 | 0.936 | 6.69·106 |
|  | 8h | 11.9 |  |  |  | 15.5 | 0.932 | 7.37·106 |
|  | 24h | 11.8 | 11.3 | 0.963 | 60 | 4.03 | 0.846 | 7.76·106 |
|  | 48h | 11.1 | 11.5 | 0.970 | 573 | 3.67 | 0.82 | 9.78·106 |
|  | 72h | 10.5 | 9.6 | 0.988 | 339 | 5.06 | 0.808 | 9.68·106 |
|  | 96h | 9.4 | 14.2 | 0.948 | 1.84·106 | 1.84 | 0.59 | 9.42·106 |
|  | 120h | 8.9 | 14.2 | 0.947 | 1.08·106 | 1.42 | 0.5 | 9.4·106 |
|  | 144 h | 8.5 | 14.3 | 0.945 | 0.929·106 | 1.85 | 0.5 | 0.79·106 |
|  | 168 h | 7.9 | 14.4 | 0.944 | 0.619·106 | 2.11 | 0.5 | 6.85·106 |
| SLM-HT- AS | 4 h | 18 |  |  |  | 17.5 | 0.949 | 5.79·106 |
|  | 8h | 18.5 |  |  |  | 16.9 | 0.948 | 7.74·106 |
|  | 24h | 18 |  |  |  | 17.1 | 0.942 | 7.16·106 |
|  | 48h | 17.4 |  |  |  | 16.8 | 0.942 | 9.03·106 |
|  | 72h | 16.5 |  |  |  | 16.4 | 0.944 | 12.4·106 |
|  | 96h | 16 |  |  |  | 16.2 | 0.946 | 20.8·106 |
|  | 120h | 15.3 |  |  |  | 16.1 | 0.946 | 21.9·106 |
|  | 144 h | 14.8 |  |  |  | 16.1 | 0.945 | 22.2·106 |
|  | 168 h | 14.2 |  |  |  | 16.0 | 0.945 | 22.4·106 |
| SLM-AS + lactic acid | 4 h-48 h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72h | 2.1 | 12.2 | 0.99 | 2817 | 13.8 | 0.806 | 1.29·106 |
|  | 96h | 1.9 | 12.1 | 0.99 | 2438 | 14 | 0.800 | 1.22·106 |
|  | 120h | 1.8 | 11.8 | 0.99 | 2101 | 14.5 | 0.78 | 0.798·106 |
|  | 144 h | 0.7 | 11.7 | 0.99 | 1900 | 14.4 | 0.797 | 0.939·106 |
|  | 168 h | 0.5 | 11.6 | 0.99 | 1756 | 14.3 | 0.798 | 0.211·106 |